广科体育馆屋面女儿墙补漏施工报价单

一、施工工艺流程

- 开凿围墙墙面，离屋面30cm高，向墙体内深凿3cm，开凿至红砖墙面。

- 开凿楼板砂浆面，离围墙30cm宽（与围墙开凿形成L直角），开凿砂浆层，隔热层，找坡层，铲除旧防水层，检修浇筑面。

- 基层处理，检修浇筑面，用雨虹-嘉仕涂L100聚合物弹性防水乳液调配水泥砂浆批荡女儿墙和屋面2cm厚。

- 采用雨虹-堵漏宝(底涂型)转角处做阴阳角做弧度。

- 东方雨虹-PBC328非固化橡胶沥青防水涂料涂刷两道，达到2.0mm厚做底涂。

- 雨虹风行-3.0mm自粘改性沥青防水卷材施工围墙与屋面各25cm，形成一个直角整体。

- 所有搭接口热熔密封，用雨虹-SPU102双组份聚氨醋防水涂料密封。

- 回填砂浆，密封严实。

- 清理现场垃圾。

- 二、每m人工和材料费用单价：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开凿围墙墙面，离屋面30cm高，向墙体内深凿3cm，开凿至红砖墙面 | ㎡ | 1 |  |
| 2 | - 开凿楼板砂浆面，离围墙30cm宽（与围墙开凿形成L直角），开凿砂浆层，隔热层，找坡层，铲除旧防水层，检修浇筑面，深度30cm | ㎡ | 1 |  |
| 3 | 基层处理，检修浇筑面，用雨虹-嘉仕涂L100聚合物弹性防水乳液调配水泥砂浆批荡女儿墙和屋面2cm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 4 | 采用雨虹-堵漏宝(底涂型)转角处做阴阳角做弧度 | ㎡ | 1 |  |
| 5 | 东方雨虹-PBC328非固化橡胶沥青防水涂料涂刷两道，达到2.0mm厚做底涂 | ㎡ | 1 |  |
| 6 | 雨虹风行-3.0mm自粘改性沥青防水卷材施工围墙与屋面各25cm，形成一个直角整体 | ㎡ | 1 |  |
| 7 | 所有搭接口热熔密封，用雨虹-SPU102双组份聚氨醋防水涂料密封 | ㎡ | 1 |  |
| 8 | 回填砂浆，密封严实 | ㎡ | 1 |  |
| 9 | 清理现场垃圾 | ㎡ | 1 |  |
|  | 小计￥元 |  |  |  |

- 三、工程质保

- 此工程防水保修期为5年，在保修期内若施工过的地方出现漏水问题本

- 公司负责无偿维修（保质、保量、完工)。

- 四、安全责任

- 乙方负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。施工中若出现财产损失、安全事故，一切责任均由乙方负责，与甲方无关。